广东省标准

DBJ XX -XX-2016

备案号 J XXXXX-2016

《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》

广东省实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

（征求意见稿）

2016-XX-XX发布                   2016-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅发布

前    言

根据广东省住房和城乡建设厅关于发布《2015年广东省工程建设标准制订和修订计划》的通知（粤建科函〔2015〕2367号）的要求，并依据《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）,同时结合广东省实际情况，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上制订了本细则。

本细则的主要技术内容是：1、总  则；2、术语；3、基本规定；4、厂址选择和厂区要求；5、设施设备及控制要求；6、生产管理及控制要求；7、监测控制；8、绿色生产评价。

本细则由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省散装水泥管理办公室负责具体技术内容的解释。

本规程在实施的过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广东省散装水泥管理办公室（地址：广州市东风中路483号粤财大厦3508室，邮政编码：510045），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：广东省散装水泥管理办公室

本规程参编单位：广东省预拌混凝土行业协会

广州市散装水泥管理办公室

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广州大学

广东省建设工程质量安全监督检测总站

深圳市水泥及制品协会

深圳市为海建材有限公司

广州市泰兴混凝土有限公司

广州市建筑集团混凝土有限公司

东莞市广创混凝土有限公司

本规程主要起草人员：xxx

本规程主要审查人员：xxx

目      次

1总则	4

2术语	5

3 基本规定	6

4 厂址选择和厂区要求	7

4.1 厂址选择	7

4.2 厂区要求	7

5 设施设备及控制要求	9

5.1 一般规定	9

5.2 搅拌楼	10

5.3 骨料堆场	10

5.4 材料输送	10

5.5 废水和废浆处理	11

5.6 废弃混凝土利用	11

6  生产管理及控制要求	12

6.1 一般规定	12

6.2材料管理	12

6.3配合比要求	14

6.4运输及现场管理	14

6.5 职业健康安全	15

7 监测控制	23

7.1 一般规定	23

7.2 噪声监测控制	23

7.3 生产性粉尘监测控制	24

7.4 生产废水和废浆监测控制	24

8绿色生产评价	26

附录A  噪声监测记录表	28

附录B  生产性粉尘监测技术要求	29

附录C  预拌混凝土绿色生产评价通用要求评分表	32

附录D  预拌混凝土二星级及以上绿色生产评价专项要求评分表	 38

附录E  预拌混凝土三星级绿色生产评价专项要求评分表	40

- 1总  则

1.0.1为更好地贯彻行业标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T328（以下简称《混凝土绿规》），促进预拌混凝土搅拌站结构调整和产业升级，实现混凝土生产过程的绿色化和规范化，达到环保、节能、低碳和可持续发展的目标，结合广东省实际情况，制定本实施细则。

【条文说明】本条是编制本实施细则的目的。绿色生产是国家产业政策导向，然而当前我省预拌混凝土生产企业具有产能利用率、绿色生产水平、固体废弃物利用率较低等特点，混凝土的绿色生产问题还未得到足够的重视，混凝土生产大多仍采用传统的粗放型模式，直接排放废弃混凝土和废水，并缺乏系统性的粉尘和噪声处置措施，不仅对周边环境产生影响，而且造成了废弃混凝土、废水和废浆等资源浪费。为此，为更好的贯彻实施行业标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T328，很有必要结合广东省实际情况编制本实施细则。

1.0.2本实施细则适用于广东省既有及新建、改建、扩建预拌混凝土搅拌站的混凝土绿色生产、管理及评价。

【条文说明】本条较《混凝土绿规》进一步明确了预拌混凝土绿色生产、管理及评价不仅适用于既有预拌混凝土搅拌站，同时也适用于新建、改建、扩建的预拌混凝土搅拌站。

1.0.3预拌混凝土绿色生产、管理及评价除应符合本实施细则外，尚应符合国家、行业和广东省有关标准的规定。

【条文说明】本条表明了本实施细则与其他现行标准的关系，强调广东省预拌混凝土绿色生产、管理及评价工作，除应执行本实施细则外，还要符合国家、行业和地方其他现行有关标准的规定。

- 2术语

2.0.1  控制项 prerequisite item

绿色生产过程中必须达到的基本要求条款。

2.0.2一般项 general item

绿色生产过程中根据实际实施情况进行评价的条款。

2.0.3  废浆  industrialwastemud

清洗生产设备和运输设备或分离新拌废弃混凝土时产生的含有水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂等组分的可以回收利用的悬浊液。

2.0.4  生产废水 industrialwaste water

预拌混凝土搅拌站在生产过程中所排出的水的总称。

【条文说明】预拌混凝土搅拌站所产生的生产废水一般包括废浆处置，清洗混凝土搅拌机内部及混凝土搅拌运输车搅拌筒内部所排出的水。

2.0.5  ERP管理系统Enterprise Resource Planning

建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

【条文说明】ERP管理系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称。ERP管理系统集信息技术与先进管理思想于一身，优化了现代企业的运行模式，反映了时代对于企业合理调配资源的要求，最大化地创造社会财富，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显着作用。

- 3 基本规定

3.0.1预拌混凝土绿色生产应满足环保、节能、节水、节材、低碳和可持续发展的要求，生产过程应采取防尘、隔声、降噪、砂石回收、生产废水和废浆处置等措施，废浆、生产废水、噪声、生产性粉尘排放应符合《混凝土绿规》及本实施细则的规定。

【条文说明】本条对预拌混凝土绿色生产应满足的条件提出了要求，生产过程在防尘、隔声降噪、砂石回收、废水和废浆处置等方面要采取有效措施，以确保废浆、生产废水、噪声、生产性粉尘排放符合相关标准规定。

3.0.2  预拌混凝土搅拌站应建立健全质量管理体系和环境管理体系，并按照循环经济的要求改进生产工艺和生产过程，使预拌混凝土配制、生产、使用及回收符合环保要求。

【条文说明】预拌混凝土搅拌站应依据国家质量和环境管理相关规定及技术标准，结合自身特点和管理需要，建立与本厂相适应的质量管理体系和环境管理体系，并确保在日常生产过程中贯彻落实。

3.0.3  预拌混凝土搅拌站应按照广东省标准《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ15-104建立满足要求的试验室，应具备噪声监测能力，并宜具备生产性粉尘监测能力。

【条文说明】试验室是控制质量和监测废浆、生产废水等排放的关键部门，建立符合标准的试验室，配置相应的检测仪器和设备是预拌混凝土搅拌站确保绿色生产和有效监控的保障。考虑到噪声监测设备费用不高、操作简单，同时结合广东省实际，本条提高了对试验室噪声监测能力的要求。

3.0.4  在绿色生产过程中，生产废水、废浆和废弃混凝土应循环利用，不得向厂界外直接排放。

【条文说明】本条明确了预拌混凝土绿色生产不应对周边环境造成负面影响，废水、废浆和废弃混凝土要循环利用，一来减少对环境的污染，二来可实现节材的目标。

3.0.5  预拌混凝土搅拌站搅拌楼围护结构应满足使用要求并承受相应荷载的作用，确保封闭持续有效。

【条文说明】本条规定了搅拌楼维护结构应经设计计算，满足设计使用年限，并在设计使用年限内能够承受当地抗震烈度和风荷载的作用，不开裂、不泄露，满足正常使用功能。主要目的是确保维护结构密闭性能持续有效，以往发现不少搅拌楼维护结构未经设计，尤其是后期改造的搅拌楼，存在围护材料厚度不足、连接薄弱，在台风季节易变形、开裂，甚至脱落，失去密闭功能，引发安全事故。

3.0.6预拌混凝土绿色生产评价应以预拌混凝土搅拌站为对象，评价指标体系可由厂区要求、设施设备、控制要求和监测控制四类指标组成，指标类型分为控制项和一般项。

【条文说明】本条明确了预拌混凝土绿色生产评价是以预拌混凝土搅拌站为对象，也就是以搅拌站（楼）为对象，同时规定了评价指标体系由四类指标组成，每类指标中又分为控制项和一般项，控制项必须满足，一般项为可选条件，可不合格，但对评价等级产生影响。

- 4 厂址选择和厂区要求

- 4.1  厂址选择

4.1.1新建预拌混凝土搅拌站厂址选择必须符合环保和相关政策要求，宜布局在当地主导风向的下风向。

【条文说明】本条结合实际，要求对于新建预拌混凝土搅拌站应进行环境影响评价并获得环保部门批准。

4.1.2生产厂占地面积应满足生产工艺要求，与附近既有预拌混凝土搅拌站距离不宜少于10千米。

【条文说明】对于新建预拌混凝土搅拌站，应依据市场情况合理选址和设计产能，考虑预拌混凝土拌合物的特殊时效性，确定新建搅拌站与既有搅拌站之间的距离不宜少于10千米的供应范围，以达到经济节能的目的。

4.1.3 既有预拌混凝土搅拌站改扩建应符合本细则第4.1.1要求。

4.1.4 改建、扩建生产厂的绿色生产评价按新建生产厂要求进行。

- 4.2   厂区要求

4.2.1厂区功能分区合理，生产区与办公区和生活区应分区布置，宜采取相应的隔离措施，减少相互影响。

【条文说明】合理功能分区可创造一个友好的生活和工作环境，符合绿色生产的要求。生产区要远离办公区。

4.2.2 厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求，离居民区较近的一侧，经监测厂界噪声超过标准的，必须采取有效的隔音降噪措施。

【条文说明】明确厂界噪声应符合国家现行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，靠近居民区的厂界噪声超过标准的，必须采取有效的隔音降噪措施。隔音降噪措施可参考《混凝土绿规》第3.2.1条的规定。

4.2.3 厂区内道路及生产区地面应硬化，且应保持清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘，未硬化的空地应进行绿化。厂区绿化率不低于10%，宜进行天面和立面的绿化。生活区宜采用海绵地面，可透水渗水。

【条文说明】厂区道路硬化是满足生产运输、控制道路扬尘的基本要求。合理的植被可有效降噪除尘、净化空气。对于场地受限的企业，鼓励采用建筑物天面、立面的绿化方式提高绿化水平。

4.2.4厂区应合理设置排水管网，宜建立雨水收集系统并有效利用。

【条文说明】排水管网包括排水沟、各种管道和沉淀池，排水管网的合理布置是场地环境卫生的重要保证。排水管网应做到雨污分流，生产废水应通过沉淀处理后循环使用，生活污水排入市政管网应符合环保要求。鼓励企业设置专用管网或利用生产废水管网收集雨水并循环使用。

4.2.5厂区应配备相应的废弃油类收集设施，由专业公司处置排放。

【条文说明】设备及车辆维修废弃的油类随意排放会严重污染环境，如混入循环使用的生产废水则会影响混凝土质量， 所以应集中收集并由专业公司回收处置。

4.2.6厂区应有污染物排放点平面图，并设置环保标识。

4.2.7厂区内应设置交通安全警示标识，保证人流、物流顺畅，宜设置循环行车路线。

- 5 设施设备及控制要求

- 5.1  一般规定

5.1.1预拌混凝土搅拌站用设备设施应符合《混凝土绿规》第4.0.1条的规定。宜选用技术先进、低噪声、低能耗、低排放的搅拌、运输设备。产生噪声较大的设备设施，宜远离办公区、生活区和周边住宅区。

【条文说明】国家现行标准《混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171、《混凝土搅拌机》GB/T 9142和《混凝土搅拌运输车》JG/T 5094详细规定了混凝土搅拌机、运输车和搅拌站配套主机、供料系统、储料仓、配料装置、混凝土贮斗、电气系统、气路系统、液压系统、润滑系统、安全环保等技术要求。噪声和粉尘排放，以及碳排放与设备密切相关。优先采购技术先进、节能、绿色环保的各种设备。

5.1.2 预拌混凝土搅拌站的生产、经营、运输设施设备应登记备案。

【条文说明】按照《广东省散装水泥设施设备备案管理办法》规定，广东省行政区域内从事散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件生产、经营、运输和使用单位的散装水泥专用设施设备应在“广东省散装水泥发展应用监管信息平台”登记备案。

5.1.3  预拌混凝土搅拌站应建立设施设备技术档案，集尘、降噪、污水处理等环保设施应定期进行检查维护和记录，确保正常运行。

【条文说明】按照企业绿色生产管理体系的要求，保证各项绿色生产技术手段落实到位，应做好设施设备定期维护及各项记录。

5.1.4  应建立生产废水处置系统，应符合《混凝土绿规》第5.2.3条的规定。利用生产废水作为拌合用水时，其水质应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

【条文说明】搅拌站的生产废水含有较多的微细固体，废水多含有碱性物质，直接排放到厂区外面的河道或市政管道会造成河床污染或管道堵塞，并对环境产生较大的负面影响。直接排放废弃混凝土不仅加重周围环境负荷，也造成浪费。废水经一定的技术后，在生产过程中加强监控，是可以用于生产混凝土的。

5.1.5  应建立混凝土拌合物回收再利用设施，设施应满足生产过程中混凝土拌合物的回收、分离和再利用。对分离出来的砂、石做到100%的回收利用。

【条文说明】采用砂石分离机对新拌混凝土处置，并及时对分离后的砂石进行清理和使用也是绿色生产的主要技术手段。随着砂石分离机技术及工艺的进步，新型设备分离后的砂、石可以满足回收利用的要求。

- 5.2   搅拌楼

5.2.1  搅拌楼应合理布局，宜根据对噪声、粉尘的控制要求采用整体封闭方式。

【条文说明】对搅拌楼的整体式封闭并不是所有情况都是必要的，整体封闭不是目的，只是为了满足对噪声、粉尘控制等要求的措施和手段。

5.2.2  搅拌楼应在产生生产性粉尘的位置安装除尘装置，并应定期保养调试，保持其正常使用。

【条文说明】对粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口安装除尘装置可以避免粉尘的外泄，滤芯等易损装置应定期保养或更换。

- 5.3   骨料堆场

5.3.1  骨料堆场宜封闭、标明边界。所有装卸料行为应在边界内完成。

【条文说明】建成封闭式骨料堆场的目的是控制骨料含水率稳定性，并减少生产性粉尘排放，对于绿色生产和控制混凝土质量均具有重要意义。骨料装卸料也会产生扬尘，应保证装卸在堆场边界内完成。

5.3.2  骨料堆场地面应硬化，应设置排水沟，保持排水通畅，防止积水。

【条文说明】骨料堆场如果产生积水，骨料在装卸的时候容易将积水带入，造成骨料含水率的较大波动，不利于混凝土稳定连续生产，骨料容易堵塞排水沟，应定期清理。

5.3.3  骨料堆场料仓间应采用实体墙进行分隔，实体墙的长度和高度应保证避免混仓。

【条文说明】骨料堆场的分隔墙长度和高度不够，易造成不同种类的骨料混仓，而影响实际生产的原材料数量与混凝土配合比相差超出允许误差范围。

5.3.4  骨料堆场与上料、配料设施宜一起封闭，其高度宜能满足装卸料、配料的要求，并应配备降尘喷淋装置。

【条文说明】骨料在装卸和配料设施输送的过程中，都有可能产生粉尘，因此应采取除尘措施，喷淋装置是最有效的降尘设备之一。

- 5.4   材料输送

5.4.1  搅拌楼生产工艺流程中的原材料上料输送设备应实施封闭。

【条文说明】骨料一般采用皮带输送，距离较长，应实施封闭防止粉尘的扩散。

5.4.2  骨料装卸配料作业，宜采用传输带输送或静音装载设备，以减少噪声。

【条文说明】用于骨料装卸的装载机自身产生的噪声较大，因此宜采用传输带输送或静音装载设备，以减少噪声

- 5.5   废水和废浆处理

5.5.1  厂区内应建立专门的管网系统收集生产废水，并配备生产废水处理设备设施。

【条文说明】生产废水处置设备设施的一般性构成，其主要包括排水沟、多级沉淀池系统、各种管道，其中的排水沟系统不仅起到引导生产废水作用，还有助于保护良好的环境卫生，应覆盖连通搅拌装车层、骨料堆场、砂石分离机和车辆清洗场等区域。当生产废水和废浆用于制备混凝土时，还包括均化装置和计量装置等。

5.5.2  预拌混凝土搅拌站应配备处理废弃新拌混凝土的砂石分离机，产生的废水和废浆应通过专用管道进入生产废水处置系统。

【条文说明】采用砂石分离机对新拌混凝土处置，并及时对分离后的砂石进行清理和使用也是绿色生产的主要技术手段。传统砂石分离机分离的砂石在机身同一个侧面，容易形成混料。注意安排专人对分离后的砂石及时清理，并分类使用。

- 5.6   废弃混凝土利用

5.6.1  使用废弃硬化混凝土生产的再生骨料其性能应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176及《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177的规定。

【条文说明】废弃硬化混凝土可作为再生骨料的来源，所生产的再生骨料应符合相关表现的规定。

5.6.2宜配备小型骨料破碎、预制构件制作及养护设备。

【条文说明】利用废弃新拌混凝土生产再生骨料或成型小型预制构件是普遍采取的处理方式。预拌混凝土资质管理规定可生产市政工程方砖、道牙、隔离墩、地面砖、花饰、植草砖等小型预制构件。

- 6  生产管理及控制要求

- 6.1 一般规定

6.1.1预拌混凝土搅拌站宜采用ERP管理系统进行生产管理和控制。

【条文说明】ERP管理系统是现代企业集成化管理的信息运行模式，对于规范企业的管理流程、减少各部门之间的沟通成本、提高工作效率及生产效率具有显著作用。

6.1.2预拌混凝土搅拌站应对生产任务严格管理，建立管理台账，详细记录任务下达、执行、客户反馈等情况及相关信息。

6.1.3预拌混凝土搅拌站宜定期对生产中的单位产品综合能耗进行考核，建立能耗责任制度，进行能耗控制。

【条文说明】执行国家节能减排、优化产业、产品结构等政策，预拌混凝土搅拌站应定期对生产中的单位产品综合能耗进行考核、控制。预拌混凝土生产能耗，以原材料进场、经搅拌加工到搅拌机卸料为起止边界，主生产系统、辅助生产系统和附属生产系统各种能源（包括电、燃油、煤气、天然气等）消耗量及耗能工质，不包括办公和业务用车消耗的汽油量、基建与技改项目能源量。主生产系统是指从原料、筛分、搅拌到预拌混凝土出场过程中皮带、送料机、搅拌机、计量系统、总调度控制室等主工艺装置消耗的能源量；辅助生产系统包括供热、机修、供水、供气、试验室、料场以及安全、环保等装置所消耗的能源量；附属生产系统包括办公室、休息室、食堂、采暖、宿舍等后勤服务所消耗的能源量，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m3）。预拌混凝土搅拌站所用能源折算标准煤时可参照下表所对应的折标煤系数取值。

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数（kgce/kg） |
| --- | --- | --- |
| 电力（当量值） | 3500kJ/kW·h | 0.1229 kgce/（kW·h） |
| 柴油 | 42705 kJ/kg | 1.4571 kgce/kg |
| 天然气 | 38931 kJ/m3 | - 1.3300 kgce/m3 |
| 液化石油气 | 50241 kJ/kg | - 1.7143 kgce/kg |

6.1.4预拌混凝土搅拌站应建立绿色生产档案制度。

6.1.5预拌混凝土搅拌站每年终应将监测报告、运行记录等相关资料一并归档保存，以备查用。

- 6.2原材料管理

6.2.1预拌混凝土搅拌站宜综合利用固体废渣和尾矿渣作为掺和料，合理替代水泥；宜综合利用固体废渣、尾矿渣和建筑废弃物作为骨料，合理替代天然砂石材料。

【条文说明】本条规定综合利用固体废渣、尾矿渣以及建筑废弃物作为掺合料或骨料，合理替代水泥和天然砂石材料，其相关性能及取代量，需通过试验验证，保证所配制出的混凝土性能满足相关标准和规定的要求及生产与应用过程中产品的环境安全性。如废渣的放射性或其重金属含量与溶出等因素对生产与使用过程中人的身体健康及环境水的影响需要经过研究与论证。

将矿山尾矿和工业废渣生产机制砂，合理替代天然砂，可以减少其堆放占地和对环境的污染，符合国家发展循环经济和节能减排的政策，同时扩大了生产厂用砂资源。

6.2.2预拌混凝土搅拌站宜合理利用再生骨料。

【条文说明】为贯彻执行国家有关节约资源、保护环境的技术经济政策，推广使用再生骨料可减轻建筑垃圾对环境的不良影响，实现建筑垃圾的资源化利用，节约天然资源，促进建筑业的节能减排和可持续发展。再生骨料应用应做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，且应符合《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的相关规定。

6.2.3 预拌混凝土搅拌站宜利用磨细粉煤灰配置混凝土，粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定。

预拌混凝土搅拌站宜合理利用石灰石粉配置混凝土。

【条文说明】粉煤灰作为工业固体废弃物，通过进一步磨细加工，磨细作用不仅增加了细度，改进了粉煤灰掺合料的颗粒级配、颗粒形状和结构，同时改善原状粉煤灰的质量变异性，确保粉煤灰的均匀性，起到了强化粉煤灰效应的作用。磨细粉煤灰掺入混凝土中，既能改善混凝土的和易性和工作性能，而且在确保强度不受影响的前提下，创造一定的经济效益。

6.2.4预拌混凝土搅拌站宜利用新型外加剂配置绿色混凝土，外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 的规定，混凝土外加剂中释放氨量应符合《混凝土外加剂中释放氨限量》GB18588 的规定。

【条文说明】新型外加剂（包括各种增稠剂、增效剂、抗裂剂等）除了可以改善混凝土和易性，具有某种特殊性能，同时产品无毒无污染，通过合理利用，可减少水泥用量、降低生产成本，具有可观的经济效益和社会环保效益。

- 6.3生产管理

6.3.1预拌混凝土搅拌站应建立生产废水、废浆、废弃混凝土回收应用技术方案，相应混凝土配合比应根据实际情况经系统试验确定。

【条文说明】应建立废水、废浆、废弃硬化混凝土回收应用技术方案，明确废水、废浆、废弃硬化混凝土的含固量控制、生产掺入比例及再利用的混凝土强度等级。回收应用废水、废浆、硬化废弃物的混凝土宜用于C30及以下强度等级混凝土中。

6.3.2预拌混凝土搅拌站应建立混凝土生产废水、废浆、废弃混凝土生产利用记录台账。

【条文说明】本条要求预拌混凝土搅拌站在有效利用生产废水、废浆、硬化废弃物的混凝土的同时，要建立利用记录台账，每生产班次需记录生产废水和废浆的使用量、拌合比例及生产混凝土的相关信息（如生产时间、工程名称、部位、强度等级、方量等）。

6.3.3预拌混凝土搅拌站应对混凝土强度和生产控制水平进行统计分析，动态跟踪生产废水、废浆、废弃混凝土的利用水平。

【条文说明】通过试验数据的统计分析，可有效评估混凝土生产控制水平及其波动情况。预拌混凝土搅拌站和构件厂的试验（生产）统计周期可取一个月试验数据，统计与分析方法按《混凝土强度检验与评定标准》GB/T 50107中相关规定进行，当混凝土的强度标准差值有明显偏大或异常变化时，应查找导致该问题的原因，及时进行整改。在统计周期内，实测混凝土的强度达到强度标准值组数的百分率（P）低于95%时或者强度标准差异常时，应查找产生问题原因，及时进行整改及总结试验（生产）经验，不断提高生产控制水平。

6.3.4  宜在搅拌机上安装内窥摄像头观测拌合物品质，增加产品出站质量稳定性，减少二次调料的机率，降低能耗。

【条文说明】目前多数搅拌站采取设立检测台方式检测混凝土拌合物出站质量，容易形成二次污染和增加能耗。现设备技术进步可通过对搅拌机缸负压收尘装置快速除尘，加设外置摄像头观测拌合物质量状况，简单易行，可解决设置检测台产生的不良影响。

- 6.4运输及现场管理

6.4.1运输车应达到当地机动车污染物排放标准要求，宜采用清洁能源。

【条文说明】运输车辆尾气等污染物排放根据市机动车排气污染防治管理的相关规定执行。

6.4.2预拌混凝土搅拌站应制订运输管理制度，并应采用定位系统管理车辆运行，合理指挥调度。车辆外观应保持清洁。

【条文说明】本条主要规定车辆运输管理要求，提高车辆利用率并节能减排。采用定位系统可加强管控和调度，避免交通拥挤，降低运输成本。

6.4.3运输车辆在驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，严禁车轮带泥上路。

6.4.4混凝土运输车卸料槽口应加装溢料收集装置，行驶中应对卸料槽等活动部位进行固定，确保不产生抛洒滴漏，车内的剩料严禁随意倾倒。剩料按本细则第5.5.2条处理。

- 6.5 职业健康安全

6.5.1企业应依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康安全管理体系要求》GB/T 28001等相关安全生产管理规定制定相关管理制度，建立应急预案并贯彻执行。

【条文说明】企业应设置安全生产管理小组和专业安全工作人员，制订安全生产管理制度和安全事故应急预案，每年度组织不少于一次的全员安全培训。

6.5.2厂区危险设备、地段应设置安全警示标志，危险岗位、部位应采取预防措施，配置相应的安全防护设备、器具。

【条文说明】企业根据现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定，在生产区的危险设备和地段应采取预防措施，设置醒目安全标识，提高安全生产管理水平。

预拌混凝土搅拌站安全生产风险点及预防措施

| 分类 | 安全风险点 | 可能发生的事故 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区场地 | 厂区管理无序，设备、车辆乱停、乱放 | 易发生安全事故及发生事故时影响救援 | ① 做好厂区平面布置规划，合理布置设备、设施，安排车辆有序停放；②加强厂区管理和车辆调度； ③加强勤杂人员的管理和安全教育，杂工和清洁人员在生产区域工作时宜穿着容易识别的服装。 |
|  | 排水沟渠无盖板，水池、水井无防护栏杆等安全设施 | 引起滑落、跌落等人身伤害事故 | ① 水渠、水井加设盖板，水池安装防护栏杆，并加强检查； ②设立明显的警示标志。 |
|  | 搅拌楼楼梯和上料输送带检修通道 | 易引起坠落、滑落等安全事故 | ① 安装防护栏杆，梯级踏板要有防滑功能，并加强检查； ②设立明显的警示标志。 |
|  | 厂区码头没有安全设施和安全管理措施 | 船舶碰撞和人员落水 | ①按照码头安全管理的相关规定建设码头的泊位和安全设施；②在必要的地方设置防护栏杆； ③配备防溺救生器材；④加强对相关操作人员的安全教育和设立明显的警示标志。 |
|  | 配电房和发电房 | 触电安全事故和可能引起的火灾事故 | ① 严格按照国家的相关标准建设配电房和发电房； ②安全接地和防雷接地必须符合国家和行业的有关标准，并按照规定定期进行检测； ③按规定配备必要的高低压绝缘工具和消防器材，并加强检查，确保有效； ④操作人员和值班人员必须持有相应的特种作业上岗证书，上岗证书必须在有效期内；⑤设立明显的警示标志，严禁无关人员进入。 ⑥按规定期组织检查，并做好相关记录。 |
|  | 防雷避雷设施 | 雷击引致的伤亡、设备设施损坏和和火灾事故 | ①按照相关规定在搅拌楼顶、水泥罐顶、运输带高处、封闭料仓屋顶、办公楼和临时宿舍等建筑物顶部安装避雷针或防雷带； ②建筑物和设备设施必须按照国家和行业的有关防雷标准规定设计和施工。 |
|  | 防台风 | 台风造成厂区内建筑物、设备、树木倒塌造成事故 | ①检查设备结构安全。 ②停止高空作业。 |
| 生产过程 | 生产设备启动时 | 机械突然启动时容易伤及人员 | 值班操作员在设备起动前检查机械设备现场有无人员，在确保安全的前提下才能启动。 |
|  | 生产停止时清洗或维修搅拌机和输送带 | 忽视安全，不按安全规程操作造成人员伤亡 | ①清洗和维修必须按操作规程执行，安全员必须到场监督，清洗或维修人员首先告知操作控制室，准备清洗和维修搅拌机（上料输送带）； ②生产操作员切断主线路电源及控制系统电源，按下安全紧急开关；③清洗维修人员进入搅拌机或输送带前，挂好维修工作警示牌并锁上电箱门； ④进入搅拌机罐体或输送带内人员戴好安全帽，携带电箱门钥匙，检查确保罐体内空气流通再进入搅拌机内工作，另设专人机外看护； ⑤清洗或检修完后，参加工作人员做好作业现场检查，作好记录，确认安全后通知调度室值班人员已清洗或维修完毕，搅拌机或输送带可以使用，并作好交接记录，移交电箱门钥匙；⑥加强日常检查维护，确保各种自锁、互锁安全开关有效。 |
|  | 搅拌楼及周边地区 | 空中落物及场地运行车辆伤及人员 | ①进入生产区域必须佩戴安全帽； ②在危险区域内挂好安全警示牌。 |
|  | 搅拌楼内各种设备设施 | 物体打击及机械伤害 | ①搅拌楼内的各种设备设施应安置有序，易于跌落的物件要固定好；②转动的部件及容易对人员造成伤害的设备应设置防护罩，并加强检查，确保有效。 |
|  | 搅拌楼顶储料仓及水泥罐无足够防护措施 | 人员跌落、高处坠落、高空落物伤人 | ① 搅拌楼顶储料仓及水泥罐顶部外围应当设置安全防护栏杆和低位挡板（踢脚板，其高度应不少于10㎝）； ②高空、高处作业人员必须佩戴安全帽和安全带；③设立明显的警示标志。 |
|  | 上料输送带 | 人员跌落、高处坠落、高空落物伤人、机械伤害事故 | ① 上料输送带的维修人员走桥必须设置安全防护栏杆和低位挡板，走道应有可靠的防滑措施；②转动、运动部件应设置防护罩或防护挡板，输送带底部须用帆布等进行封闭，机修人员每日检查防止积累，定期组织检查；③上料输送带底部应当封闭并设置砂石收集装置，防止漏出砂石高处跌落伤人； ④应在上料输送带的上下两端安装紧急停止开关等安全装置，较长的输送带在中间部位也要安装； ⑤应设立明显的警示标志。 |
|  | 铲车铲运操作 | 忽视安全造成人员伤亡和设备、设施损坏 | ①铲车作业前操作人员要认真检查设备的技术性能和安全状况，并检查作业区域内相关设备设施的安全情况，在确认安全的情况下才能启动； ②铲车作业时密切注意在作业区域内的其他人员和车辆行驶情况；③铲车作业时应确保视线良好，夜间作业应有足够的照明。 |
| 设备检修 | 检修搅拌设备和上料输送带时不按规定操作 | 人员触电或机械伤害事故 | ① 电气设备严禁在运转中拆卸修理，必须先切断电源并挂上安全警示牌后方可作业； ②检修机械设备时，必须在停机后方可进行作业，由生产操作员切断主线路电源及控制系统电源，按下安全紧急开关；③维修人员进入搅拌机或输送带前，挂好维修工作警示牌并锁上电箱门；④进入搅拌机罐体或输送带内人员戴好安全帽，携带电箱门钥匙，另设专人机外看护； ⑤检修完后，参加工作人员做好作业现场检查，作好记录，确认安全后通知调度室值班人员已维修完毕，可以试机或使用，并作好交接记录，移交电箱门钥匙；⑥电器设备未经验电，一律视为有电，不准用手触摸； ⑦严格遵守维修操作程序，对操作易引起易燃易爆品发生变化的，严格按操作规程作业，当班生产、维修主管签字。 |
|  | 检修保养上料输送带和水泥罐时无足够安全措施 | 人员高处坠落或高空落物伤人，清扫、维修人员易受到机械伤害 | ①上料输送带和水泥罐的安全防护设施必须保持有效；②检修保养设备时必须切断其动力电源，挂上维修警示标志，并事先通知有关使用部门和操作人员；③在高处工作的人员必须佩戴安全帽和安全带； ④注意固定或放置好使用的工具和拆卸更换的零部件，防止高空跌落伤人； ⑤在工作点的周围和下方设置警示区域和标志，加强监控，与工作无关人员不得进入。 |
|  | 检修搅拌车和搅拌筒 | 不按章操作引起的人员伤害和设备损坏 | ① 正常情况下对车辆进行检修应停车及关闭发动机，应在平整的场地进行，并确保车辆得到固定； ②检修车辆必须严格按照相关的安全操作规程进行，维修人员应有相关的上岗资格； ③清理和检修搅拌筒时必须让搅拌车处于停车熄火状态，并确保搅拌筒得到有效固定； ④需派人进入搅拌筒工作时必须在驾驶室内和搅拌筒外分别放置工作警示牌，汽车点火开关钥匙由进入的工作人员随身携带；⑤工作人员进入搅拌筒前和工作期间必须对搅拌筒内部进行有效通风，进入前必须对搅拌筒内部进行有害气体检测； ⑥检查维修工作完成后，应做好记录及工作交接。 |
|  | 维修车间杂乱无章，忽视用电和防火安全 | 易引发触电事故和火灾 | ①做好维修车间平面布置规划，定出工作区和安全通道，主管人员加强检查监督确保落实； ②各种电器开关及电源箱必须整齐有序安装，并严格遵守安全用电规定和符合电器产品安装要求；③各种电器开关及电源箱周围及下面严禁堆放杂物，使用和保存电焊机、氧气瓶、乙炔瓶要严格遵守有关的安全操作规程和安全距离规定； ④按规定配备消防器材，定期检查确保有效；⑤按规定设置各种标识和警示标志。 |
| 设备检修 | 储罐清理和检修 | 不按安全规程操作和未采取足够的防护措施易引起坠落、窒息、中毒等人员伤亡事故 | ① 清理和检修各种储罐前应提出工作计划，报主管人员批准，工作计划应包括必要的安全措施，严格按照“有限空间工作安全规定”实施； ②工作人员进入储罐前及在内工作期间，必须确保对储罐内部进行有效通风，人员进入前必须检测确认无有毒有害气体，必要时应佩戴防毒面具或供氧器材，避免中毒或窒息造成人员伤亡； ③工作人员从储罐上部进入时，必须有安全可靠的爬梯及安全绳，防止跌落或滑落； ④有工作人员进入罐体内部时，外面必须有专门的人员进行监护，以便配合工作和发生意外时及时投入救援。 |
| 试验检测 | 压力试验机检测 | 操作不当或无有效防护措施造成操作人员手部压伤或碎片伤害眼睛 | ①压力试验机操作人员应经过安全操作培训及具备上岗资格，并严格按照安全规程进行操作； ②压力试验机应安装符合安全要求的防护挡板（门）或防护屏，并有联锁装置；③机器在工作时严禁用手接触或搬动试件； ④压力试验机操作人员宜佩戴防护眼镜。 |
|  | 小型搅拌机 | 操作不当或清理、检修时造成的机械伤害 | ①试验室用小型搅拌机操作人员应经过安全操作培训及具备上岗资格，并严格按照安全规程进行操作；② 清理、检修时必须断开电源，并悬挂维修警示标志。 |
|  | 试验员取砼样，搬运试件或其它重物 | 易被重物砸伤或车辆碰撞伤人 | ①试验员取样时必须让车停稳后再取样； ②试件堆放高度不宜太高，防止滑落伤人； ③搬运试件或其它重物时注意做好自我保护。 |
|  | 化学试验的有毒或腐蚀性试剂 | 试剂保管、放置不当或不按规程操作对人员造成的伤害 | ①化学试验操作人员必须经过安全操作培训及具备上岗资格，并严格按照安全规程进行操作；②使用有毒及腐蚀性试剂，或试验过程有可能产生有毒及腐蚀性物质时，应戴好防护手套、防毒口罩； ③凡属剧毒、强腐蚀性、易燃、易爆物品必须专室存放，专人负责保管，设警示标志；④试验过程应由两人参与，互相配合和监护。 |
| 产品运输 | 不按规定对车辆进行保养和安全检查 | 车辆性能不符合安全要求引起的人员伤害和机械故障 | ① 建立车辆维修保养档案，制定车辆维修保养计划，按规定对车辆进定期行审检； ②每天出车前应对汽车进行例行检查，排除安全隐患，确保汽车安全性能符合要求。 |
|  | 车辆行驶 | 违法交通法规和忽视安全，发生交通事故和违章行为造成人员伤亡或财产损失 | ①加强对司机的安全教育，严格遵守道路交通规则和交通运输法规；②不超速行驶、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开冒险车、不酒后开车。 |
|  | 车辆无序停放 | 易引发场内车辆事故，当发生事故或灾害时影响救援 | ① 做好厂区平面布置规划，安排车辆有序停放；②加强厂区管理和车辆调度； ③设置安全通道。 |
|  | 对搅拌筒内混凝土进行观察和调整 | 易发生人员高处跌落和机械损伤 | ① 必须让车完全停稳后才能进行操作； ②搅拌车尾部的上落爬梯和扶手必须安全牢固； ③雨天工作及爬梯湿水时要注意防滑。 |
| 产品运输 | 在工地现场等待和实施卸料时 | 不注意现场的安全情况，在车辆停放或移动时造成人员和车辆、设备的损伤 | ①严格遵守工地现场安全管理制度，服从指挥；②注意观察现场行车通道和停车位置的路面情况，防止陷车、碰撞、刮蹭，拉挂电线、支架等危险发生； ③在有坡度的地面和路面停车时要注意拉起手刹并用三角木垫好轮胎；④车辆移动前必须仔细观察，确认车前车后和两侧无人及障碍物。 |
|  | 车辆加油 | 忽视安全引起火灾 | ①进入加油站加油时必须停车熄火； ②严禁携带火种进入加油站；③在加油站和加油设施附近严禁吸烟和使用手提电话；④加油完毕，切记关好、锁好油箱盖。 |
| 材料管理 | 骨料堆场、地仓、地下运输带及堆场上面的分料、卸料带 | 无警示标志和有效的防护措施，易引起人员伤亡 | ①堆场区域应设置足够的警示标志，严禁非相关工作人员进入； ②地仓、地下运输带等设施的周围应设置安全栏杆，防止失足跌落； ③地下运输带工作时，其上面的材料严禁人员靠近； ④堆场上面的分料、卸料带工作时，其下面严禁人员靠近。 |
|  | 散体物料自卸车卸料 | 自卸车未按安全规定操作引起人员伤亡和设备设施损坏 | ① 自卸车必须严格按照安全规程操作；②自卸车在倒车时要密切注意后方和两侧的情况，在确认无人和其它障碍物时才能倒车；③卸车完毕后，必须放下车厢，确认锁紧后才能开车离去。 |
|  | 散装罐车卸料 | 散装罐车未按安全规定操作引起人员伤亡和设备设施损坏 | ① 散装罐车卸料必须严格按照安全规程操作；② 散装罐车在倒车时要密切注意后方和两侧的情况，在确认无人和其它障碍物时才能倒车；③在连接泵送软管和水泥罐接口时，必须检查其连接紧密情况并锁紧，防止泵送过程喷出粉料；④在泵送粉料时必须密切注意泵机气压，防止气压超过安全值引发安全事故；⑤泵送完毕，必须排清罐内和管道的高压气体，才能松开泵送软管和水泥罐的连接。 |
|  | 物资仓库易燃、化学物品储存 | 物资仓库储存易燃、化学物品不符合安全规定时引起火灾、中毒、污染等安全事故 | ①混凝土企业物资仓库储存易燃、化学物品时必须按有关安全管理规定执行；②严格按指定位置存放，并勤检查； ③有关物品的收发必须按程序批准和进行登记；④仓库必须按规定配备消防器材。 |
|  | 搅拌站内油料存放点安全 | 违反安全管理规定时引起火灾、爆炸等安全事故 | 按国家相关规定进行管理。 |
| 用电安全 | 搅拌楼、修理车间的电线不按规定敷设，开关箱、接线箱、电器插座前面堆放杂物 | 易引起触电和火灾事故，造成人员伤亡和财产损失；发生事故时妨碍救援 | ①严格按安全用电标准布设电器线路；②开关箱、接线箱、电器插座前面严禁堆放杂物；③组织电工经常性的检查。 |
|  | 办公楼内不按规定使用电器 | 易引起触电和火灾事故，造成人员伤亡和财产损失 | ①办公楼内不乱拉乱接电线，按规定安装漏电开关；②使用较大功率电器设备要专线专用插座。 |
|  | 员工临时宿舍电线乱拉乱接，违反安全用电规定使用电热器具和大功率电器 | 易引起触电和火灾事故，造成人员伤亡和财产损失 | ① 员工生活区和生产区要分开； ②员工临时宿舍内严禁乱拉乱接电线，按规定安装漏电开关；③严禁使用电热器具和大功率电器；④加强检查，确保安全用电规定得到贯彻执行。 |
| 防火安全 | 无足够的警示标志和消防灭火器材 | 忽视安全引发灾害，火警发生时无法有效扑灭和实施救援 | ①在搅拌站不同的区域和部门按照防火安全规定配备相应的消防器材，并做好登记，定期检查；②在搅拌站不同的区域和部门按照防火安全规定设置相应的防火安全警示标志； ③每半年至少组织1次消防演练，教育员工掌握必要的防火、灭火器材使用、逃生、抢救、救护人员等技能和方法。 |
|  | 搅拌站设备和设施维修时不按安全规定进行风、电焊作业 | 引发火灾等安全事故 | ① 动火作业前必须按照安全生产规定提出申请和登记，风、电焊作业必须严格按照安全操作规程进行；②风、电焊作业人员必须持有相应的特种作业上岗证书，上岗证书必须在有效期内； ③进行风、电焊作业时必须确认周围没有易燃易爆物品，电焊机、氧气瓶、乙炔瓶要严格遵守有关的安全操作规程和安全距离规定；④作业时应准备必要的消防器材，并应有监护人员配合； ⑤风、电焊作业完成后要认真对工作现场进行检查清理，确保不留下火种。 |
|  | 员工临时宿舍忽视防火安全 | 床上吸烟、乱拉电线、使用电热器具引起火灾 | ①严禁在床上吸烟、宿舍乱拉电线、使用电热器具和大功率电器；②临时宿舍区配备消防器材，张挂防火警示标语和标志；③加强检查，确保防火规定得到贯彻执行；④对新员工进行相关安全知识教育。 |
| 行政管理 | 厂区保安工作 | 人员受伤及财物损失 | ①值班门卫严格执行企业管理制度，外来人员须出示证件并登记才能进入厂区；②无关人员未经企业相关部门或主管人员同意，不得进入生产区域；③外单位人员和车辆、设备在厂区进行有关作业，必须事先得到企业相关部门或主管人员同意，严格遵守安全操作规程，并承担相应的安全责任。 |
|  | 员工安全教育 | 违反安全规定造成人员伤害 | ①企业应制定安全培训计划，对所有员工定期进行安全教育和安全培训，必要时进行考核，并做好相应记录；②对新入职员工必须进行安全教育和岗位培训，并做好记录，未经培训教育者不得上岗；③对违反安全规定造成人员伤害和财物损失的责任人要追究其责任和给予惩罚。 |
|  | 员工法纪教育 | 违反法规造成人员伤害、财物损失、受法律惩罚等严重后果；打架斗殴，伤人及破坏财物 | ①定期组织员工进行法律、纪律教育；②企业管理人员注意员工情绪和动态，及时化解矛盾；③发生打架斗殴，现场人员应立即制止当事人，并将当事人隔离，防止事态扩大；④报告企业管理部门，由公司安排人员对当事人进行思想教育；⑤对违反法规造成人员伤害和财物损失的责任人要追究其责任和给予惩罚，或交有关部门处理。 |
|  | 员工人事管理 | 员工管理和劳务纠纷引起的不稳定因素 | ①企业应严格执行国家制定的有关劳动法规，在管理员工劳动合同和处理劳务纠纷时必须严格依法依规进行；②企业管理人员注意员工情绪和动态，及时化解矛盾；③密切注意社会舆论和敏感事态，消除不稳定因素。 |
|  | 员工食堂管理 | 引发火灾及食物中毒 | ①对厨房的燃气具和电器加强管理和日常检查；②按卫生管理规定搞好食堂的环境卫生和食品安全卫生管理，食堂员工要每年进行健康体检；③按规定配备卫生用品和消防器材；④发现异常情况马上向企业主管和政府有关主管机构报告。 |

6.5.3检修、清理搅拌系统设备时，应在操作台及配电柜上放置警示牌，方可进机检修或清理。

【条文说明】检修、清理搅拌系统设备时，必须先切断总电源。操作工和机修工或辅工双方确认断电，并在记录表上签字，将配电柜的钥匙交进主机检修、清理人保管。

6.5.4清理各种罐体时，应先通风、检测，排除有毒有害气体，按照有限空间作业安全操作规定执行。

【条文说明】在清洗外加剂储罐时，为防止吸入氨、甲醛等有害气体，必须先通风、检测，排除有毒有害气体后，清洗人员方可在佩戴防毒面具情况下进行清洗，以确保安全。

# 7监测控制

- 7.1 一般规定

7.1.1 预拌混凝土绿色生产过程监测控制内容和效果应满足环境管理和行业标准要求。

【条文说明】预拌混凝土绿色生产过程中监控内容包括生产性粉尘和噪声，目前国家已出台相关的污染物排放控制标准。

7.1.2 生产过程监测控制对象应包括生产性粉尘和噪声。当生产废水和废浆用于制备混凝土时，监测控制对象还应包括生产废水和废浆。

7.1.3 预拌混凝土搅拌站应有厂区污染物监测点布设平面图，当监测点有变化时应及时更新。

7.1.4预拌混凝土搅拌站应编制年度监测控制计划，并定期委托第三方进行现场监测或自我监测。

7.1.5 废浆、生产废水、噪声和生产性粉尘的监测时间均应选择在预拌混凝土搅拌站满负荷生产时段进行，最低监测频率应符合《混凝土绿规》表6.0.1条的规定。

- 7.2 噪声监测控制

7.2.1 预拌混凝土搅拌站应采取措施对搅拌主机、空气压缩机、皮带输送机、柴油发动机、运输和装载车辆等主要噪声源进行控制。

7.2.2 噪声测量仪器应选择积分平均声级计或环境噪声自动监测仪，其性能应不低于《声级计的电、声性能及测试方法》GB3785 和《积分平均声级计》GB/T 17181对2型仪器的要求。声校准器应符合《电声学声校准器》GB/T15173对1级或2级的要求。

7.2.3 噪声监测时，选择在厂内噪声敏感区域和厂界布设监测点位。厂内噪声敏感区域监测点位布设基本要求应符合《混凝土绿规》第6.0.3条相关规定；厂界布设监测点位布设应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348第5.3.3.4款和第5.4条相关规定执行。

【条文说明】厂内噪声敏感区域包括搅拌站（楼）控制室、食堂、办公室和宿舍。其中搅拌站（楼）控制室噪声监测方式应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348第5.3.3.4款和第5.4条相关规定执行；食堂、办公室和宿舍噪声监测方式应按照《声环境质量标准》GB3096第6.2 b和第6.2 c款及附录C.2相关规定执行。

7.2.4噪声监测应在无雨雪、无雷电天气，风速5.0m/s以下进行，测量时传声器应加防风罩。

7.2.5噪声监测总频次为每年三次，其中委托第三方监测一次，企业自我监测两次，上下半年各1次。

7.2.6噪声监测时做好记录，内容及格式可参照本细则附录A。

7.2.7噪声监测过程应满足下列质量控制要求：

1噪声测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用；

2 噪声测量前后，应用声校准器进行校准，前后示值偏差不得大于0.5dB。

3第三方监测公司必须具有噪声监测计量认证资质。

- 7.3 生产性粉尘监测控制

7.3.1预拌混凝土搅拌站宜采取措施对上料、称量、输送过程中产生的粉尘进行监测控制。

7.3.2 生产性粉尘监测指标包括总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）。监测按本细则附录B执行。

7.3.3预拌混凝土绿色生产厂宜配备TSP、PM10和PM2.5采样器及滤膜，其性能及使用要求见本细则附录B的要求。

【条文说明】：按照《混凝土绿规》附录A的表A绿色生产评价通用要求中“监测设备”的评价要素：拥有经校准合格的粉尘检测仪，得2分，因此在此条款提出如有条件，预拌混凝土绿色生产厂可自行配备生产性粉尘采样器。但根据《混凝土绿规》第6.0.1条要求，生产性粉尘应委托第三方监测，因此预拌混凝土绿色生产厂自备的生产性粉尘采样器可用于厂区内粉尘浓度自测。

7.3.4生产性粉尘监测点位应在厂界或厂区相关区域布设，点位布设基本要求应符合《混凝土绿规》第 6.0.4条相关规定，布点方式可按照本细则附录B执行。

【条文说明】分别监测厂界或厂区的生产性粉尘浓度。

7.3.5生产性粉尘监测频次为每年二次，其中委托第三方监测应不少于一次，每次采样时间为1h。当粉尘浓度较低时，应适当延长采样时间。

7.3.6生产性粉尘TSP监测方法为《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）；可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）监测方法为《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）。7.3.7生产性粉尘监测时对环境及气象条件的具体要求按照本细则附录B第B.0.5相关规定执行。

7.3.8生产性粉尘监测时应及时且准确记录各参数，记录表格可参照本细则附录B表B.0.7。

【条文说明】记录内容包括：日期、时间、地点及监测人员；使用仪器型号、编号；监测时间内的气象条件（气温、大气压、风向、风速等天气状况）；监测项目及监测依据；测点示意图；运行工况说明；其他应记录的事项。

- 7.4 生产废水和废浆监测控制

7.4.1经沉淀或压滤处理的生产废水，和废浆经静置沉淀24h后的上清液用于预拌混凝土生产时，预拌混凝土搅拌站应将其与其他混凝土拌合用水按实际生产用比例混合后，应委托给第三方进行水质监测，监测结果应满足《混凝土用水标准》JGJ 63。

【条文说明】上述水样监测指标应为pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物。

7.4.2用作混凝土拌合用水的生产废水及废浆监测频次为每年至少一次，或根据实际生产需要，宜增加监测频次。

- 8绿色生产评价

8.0.1预拌混凝土搅拌站申请预拌混凝土绿色生产评价标识应具备以下条件：

1 具有预拌混凝土专业从业资质;

2 通过竣工验收并投入正常使用;

3一年内未发生因其生产的预拌混凝土质量不符合要求而导致的工程质量安全事故;

4 一年内未发生一般及以上安全生产事故;

5 申报材料真实、完整并符合相关格式要求。

【条文说明】本条规定了预拌混凝土绿色生产评价标识的对象必须具备的条件，是否决项。

8.0.2预拌混凝土绿色生产评价应以预拌混凝土搅拌站为对象，评价指标体系可由厂区要求、设施设备、控制要求和监测控制四类指标组成，指标类型分为控制项和一般项。

【条文说明】本条明确了预拌混凝土绿色生产评价是以预拌混凝土搅拌站为对象，也就是以搅拌站（楼）为对象，同时规定了评价指标体系由四类指标组成，每类指标中又分为控制项和一般项，控制项必须满足，一般项为可选条件，可不合格，但对评价等级产生影响。

8.0.3 绿色生产评价等级、总分和评价指标要求应符合《混凝土绿规》第7.0.2条的规定。

8.0.4一星级、二星级，三星级绿色生产评价应分别按本细则附录C、附录D、附录E进行评价。绿色生产评价等级要求应符合表8.0.4的规定。

表8.2.4绿色生产评价等级要求

| 等级 | 通用要求（按附录D评价） |  | 二星级专项要求 （按附录D评价） |  | 三星级专项要求 （按附录E评价） |  | 累计总分评价指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总分 | 评价分指标 | 总分 | 评价分指标 | 总分 | 评价分指标 |  |  |
| 一星级 | 100 | ≥80 | 30 | / | 30 | / | ≥80 | / |
| 二星级 |  | ≥85 |  | ≥20 |  | / | ≥110 | 通用要求中设备设施评价得分应得满分 |
| 三星级 |  | ≥90 |  | ≥25 |  | ≥20 | ≥140 |  |

【条文说明】本条综合了《混凝土绿规》第7.0.3条和第7.0.4条规定的内容，表达明了，更具可操作性。

8.0.5预拌混凝土绿色生产评价流程应符合图8.0.5的规定。

图8.0.5 预拌混凝土绿色生产评价流程

【条文说明】本条规定了绿色生产星级评价流程。应利用信息化手段，建立省级评价系统，组织企业申请星级评价，并将评价结果对接发布信息平台上。评定性复核与初次申请标识程序一致。

8.0.6预拌混凝土绿色生产评价工作具体实施机构应符合规定的条件并接受主管部门的监督和管理。

【条文说明】按照住房城乡建设部、工业和信息化部《关于印发〈预拌混凝土绿色生产评价标识管理办法（试行）〉的通知》要求，负责评价标识具体工作的评价标识机构应具备下列条件：

1 从事混凝土行业研究、开发、推广、应用；

2 不少于20名熟悉我国混凝土行业生产工艺、标准规范和产业政策的专业技术人员。

其中中级及以上专业技术职称人员比例不得低于60%，高级专业技术职称人员比例不得低于30%

3独立法人资格，相应的办公场所和其他必要办公设施；

4 组织或参与过国家、行业或地方相关标准编制工作，或从事过相关建材产品的检测或认证工作，在行业内具有权威性、影响力；

5 内部管理制度健全。

8.0.7评价机构根据企业申报情况，组织专家评审组按照下列程序对企业进行现场核查评价：

1首次会议；

2现场查勘搅拌站；

3 核验打分；

4 确定等级并形成评价报告；

5 末次会议。

【条文说明】组织专家评审组现场核查评价，应按本规定对评价内容做统一安排布置，然后结合现场查验，当场给予评审意见，形成报告，并现场确认。

- 附录A  噪声监测记录表

表A 声噪监测记录表

| 委托单位： 监测日期： 方法依据： 声级计型号：声级计编号：天气状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测点编号 | 监测点位 名称 | 主要声源 | 功能区 类别 | 监测 时间 | Leq值，dB(A) |  | 风速 m/s | 备注 | 测点分布示意图及工况简要说明 |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 声级计校准 |  | 校准器型号：监测前校准值：监测后校准值： |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录：复核：

【条文说明】声噪监测记录表应包含以下信息：

1日期、时间、地点及监测人员；

2 使用仪器型号、编号及其校准记录；

3监测时间内的气象条件（风向、风速、雨雪等天气状况）；

4监测项目及监测依据；

5监测结果；

6测点示意图；

7声源及运行工况说明；

8其他应记录的事项。

- 附录B  生产性粉尘监测技术要求

B.0.1分别采用具有一定切割特性的采样器，以恒速抽取定量体积空气，使环境空气中空气动力学直径小于100μm、10μm 和2.5μm 的总悬浮颗粒（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）被截留在已知质量的恒重的滤膜上，根据采样前后滤膜的重量差和采样体积，计算出TSP、PM10和PM2.5的重量浓度。

B.0.2生产性粉尘监测仪器要求如下：

1 总悬浮颗粒物采样器的结构和性能应满足《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 374-2007）相关规定。

2 PM10和PM2.5切割器、采样系统性能和技术指标应符合《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》HJ/ 93的规定。或使用商品化PM10和PM2.5采样系统，但必须带有权威部门出具的产品检定合格证书。

B.0.3采集生产性粉尘时可选用玻璃纤维滤膜或石英滤膜。滤膜使用前，先要进行干燥恒重处理。将滤膜放在温度为15℃~30℃、相对湿度为45%~55%的恒温恒湿箱内平衡24h，同时记录平衡温度与湿度。用感量为1mg（称量总悬浮颗粒物滤膜）、0.1mg或0.01mg（称量PM10或PM2.5滤膜）的分析天平称量滤膜，记录滤膜重量。同一滤膜在恒温恒湿箱中相同条件下再平衡1h后称重，其中采集总悬浮颗粒物的滤膜两次重量之差应小于1mg（大流量采样器）或0.1mg（中流量采样器），采集PM10或PM2.5的滤膜两次重量之差应小于0.4mg（大流量采样器）或0.04mg（中流量采样器）。滤膜称重后，放入干燥器内备用。采样前再次检查滤膜，要求滤膜边缘平整、厚薄均匀、无毛刺、无污染，不得有针孔或任何破损。

B.0.4厂界生产性粉尘监测布点方式如下：

1一般情况下厂界生产性粉尘监测布点要求

如果厂内粉尘源与其下风向厂界有一定距离（20m），厂界生产性粉尘监测点位应均匀布设于平均风向轴线下风向的两侧，最多可设置4个点，其中包括受粉尘源影响较大的位置。布点时，还需考虑厂界围墙的通透性，当围墙通透性很好，可紧靠围墙外侧布设粉尘监测点位。当围墙的通透性不好时，也可紧靠围墙布设，但需将采气口抬高至高出围墙20~30cm。当围墙的通透性不好，又不便于将采气口抬高时，应将粉尘监测点布设于距围墙2m，距地面1.5m处。

2 当粉尘源紧靠厂界（围墙）时，厂界生产性粉尘监测布点要求

如果粉尘源紧靠厂界（围墙），风向朝向与其相邻或相对的围墙时，当粉尘源排放范围不大，且距离与之相对或相邻的围墙（厂界）不远时，可参考“1一般情况下厂界粉尘监测布点要求”布点；当粉尘源排放范围很大时，应选择风向朝向排放源相近一侧围墙外布设监测点。对于静风及准静风（风速小于1.0m/s）状态下，依靠粉尘自然扩散，在近处围墙（厂界）外设置监测点。

3厂界生产性粉尘监测参照点的布设

当进行厂界生产性粉尘监测时，应同期布设参照点，参照点应不受或尽可能少受粉尘的影响，力求避开其近处其它粉尘无组织排放源和有组织排放源的影响。原则上在粉尘源的上风向，距离粉尘源50m处布设1个。

B.0.5厂区内生产性粉尘监测布点方式如下：

当监测厂区内生产性粉尘排放时，应在厂区骨料堆场、搅拌作业区、办公和生活等区域外1m处布设监测点位，监测时间为1h，也可根据现场粉尘浓度适度缩短或延长监测时间。

B.0.6 生产性粉尘监测时对周边环境及气象条件有一定要求，具体按下列规定执行：

1采气口距离地面或采样平台的高度不低于1.5m，切割器流路应垂直于地面；

2采样口周围水平面应保证270°以上的捕集空间，如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有180°以上的自由空间；

3监测点附近无强大的电磁干扰；

4采样不宜在风速大于8m/s等天气条件下进行。在采样过程中，应观测监测点位环境大气的温度、大气压、风向和风速等气象参数。

B.0.7监测生产性粉尘做好记录，记录的内容及格式可参考表B.0.7。

B.0.8生产性粉尘分析方法选择如下：

1TSP分析方法遵照《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T15432相关规定执行；

2 PM10和PM2.5分析方法遵照《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》HJ618相关规定执行。

B.0.9生产性粉尘浓度可按下式计算：

ρ=ω2−ω1V×1000（B.0.9）

式中ρ—颗粒物、PM10或PM2.5浓度（mg/m3）；

ω2—采样后滤膜的重量（g）；

ω1—采样前滤膜的重量（g）；

V—已换算成标准状态（101.325kPa，273K）下的采样体积（m3）。

B.0.10 生产性粉尘监测过程应遵循如下质控制措施：

1应使用经计量检定单位检定合格的采样器，且在检定有效期内。使用前必须经过流量校准，流量误差≤5%，采样时流量应稳定；

2 每次采样前，应对采样系统的气密性进行检查，确保无漏气现象后，方可进行采样；

3 采样前，应确认采样滤膜无针孔和破损，滤膜的毛面应向上，夹取滤膜时应用无锯齿状的镊子；

4每次采样时应配置空白滤膜，进行空白样品的测定。空白滤膜与采样滤膜一起进行恒重、称量，并记录相关数据。再与采样滤膜一起被运至采样地点，不采样并保持和采样滤膜相同的时间，与采样后的滤膜一起带回实验室，恒重称量。空白滤膜前后两次称量质量之差应远远小于采样滤膜上颗粒物负载量，否则此批次采样监测数据无效。

5如有条件，进行颗粒物平行样品的采集。若用大流量采样器采集平行样品时，两台仪器间距离保持2m~4m；当用中流量采样器时，两台仪器间的距离为1m左右。

表B.0.7生产性粉尘监测记录表

| 委托单位： 监测日期： 方法依据： 采样器型号：采样器编号：天气状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测点编号 | 监测点位 名称 | 主要 粉尘源 | 功能区 类别 | 监测 时间 | 温度 | 大气压/kPa | 风向 | 风速 m/s | 采样流量/（L/min） | 采样体积/L |
| 测点分布示意图及工况运行说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录：复核：

# 附录C   预拌混凝土绿色生产评价通用要求评分表

企业名称：

| 考核 指标 | 指标 类型 | 分值 | 分项考核 内容 | 分项 分值 | 考 核 要 素 | 扣分及说明 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂 区 要 求 | 控 制 项 | 4 | 道路硬化 及质量 | 4 | 道路硬化率达到100%，得2分;硬化道路质量良好、无明显破损， 得2分 |  |  |
|  | 一 般 项 | 6 | 功能分区 | 1 | 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置，得1分 |  |  |
|  |  |  | 未硬化空地 的绿化 | 1 | 厂区内未硬化空地的绿化率达到80%以上，得1分；达50%以上得0.5分 |  |  |
|  |  |  | 绿化面积 | 1 | 厂区整体绿化面积达10%以上，得1分 |  |  |
|  |  |  | 生产废弃物存放处的设置 | 1 | 生产区内设置生产废弃物存放处，得0.5分；生产废弃物存放处，得0.5分；生产废弃物分类存放、集中处理，得0.5分 |  |  |
|  |  |  | 整体 清洁卫生 | 1 | 厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理，并符合要求，得0.5分;厂区内保持卫生清洁，得0.5分 |  |  |
|  |  |  | 环境影响评估 | 1 | 进行了环境影响评价并获得批准，得0.5分；预拌混凝土搅拌站选址下风口位置，得0.5分 |  |  |
| 设 备 设 施 | 控 制 项 | 14 | 除尘装置 | 7 | 粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置，除尘装置状态和功能完好，运转正常，得7分，每少一项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 生产 废水、废浆 处置系统 | 7 | 生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管理系统且正常运转，得4分；排水沟系统覆盖连通装车层、骨料堆场和废弃新拌混凝土处置设备设施，并与多级沉淀池连接，得1分。当生产废水和废浆用作混凝土拌合用水时，管道系统连通多级沉淀池和搅拌主机，得1分，沉淀池设有均化装置，得1分；当经沉淀或压滤处理的生产废水用于硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗时，得2分 |  |  |
|  | 一 般 项 | 36 | 监测设备 | 3 | 拥有经校准合格的噪声测试仪，得1分；拥有经校准合格的粉尘检测仪，得2分 |  |  |
|  |  |  | 清洗装置 | 4 | 预拌混凝土绿色生产配备运输车辆清洗装置，得2分;搅拌站（楼）的搅拌层和称量层设置水冲洗设置，冲洗废水通过专用管道进入生产废水处置系统，得2分 |  |  |
|  |  |  | 防喷溅设施 | 2 | 搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施，得2分 |  |  |
|  |  |  | 配料 地仓、皮带输送机 | 6 | 配料地仓与骨料地仓一起封闭，得2分;当采用高塔式骨料仓时，配料地仓单独封闭得2分。骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖，得4分 |  |  |
| 设 备 设 施 | 一 般 项 | 36 | 废弃新拌 混凝土及固废处置 设备设施 | 4 | 采用砂石分离机时，砂石分离机的状态和功能良好，运行正常，得4分；利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件时，小型预制构件成型设备的状态良好，运行正常，得4分；采用其他先进设备设施处理废弃新拌混凝土并实现砂、石和水的循环利用时，得4分；具备固体废弃处置物设备时，得4分。 |  |  |
|  |  |  | 粉料仓标识和料位控制系统 | 3 | 水泥、粉煤灰矿粉等粉料仓标识清晰，得1分，粉料仓均配备料位控制系统，得2分 |  |  |
|  |  |  | 雨水收集 系统 | 2 | 设有雨水收集系统并有效利用，得2分 |  |  |
|  |  |  | 骨料堆场或高塔式骨料仓 | 5 | 当采用高塔式骨料仓时，得5分。当采用骨料堆场时，地面硬化率100%，并排水通畅，得1分；采用有顶盖无围墙的简易封闭骨料堆场，得2分，噪声和生产性粉尘排放满足现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节和5.5节要求，得2分；采用有三面以上围墙的封闭式堆场，得3分；噪声和生产性粉尘排放满足标准5.4节和5.5节要求，得1分；采用有三面以上围墙且安装喷淋抑尘装置的封闭式堆场，得4分 |  |  |
|  |  |  | 整体封闭的搅拌站（楼） | 5 | 当搅拌站（楼）四周封闭时，得4分，噪声和生产性粉尘排放满足现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节和5.5节要求，得1分；当搅拌站（楼）四周及顶部同时封闭时，得5分；当搅拌站不封闭并满足标准第5.4节和5.5节要求时，得5分 |  |  |
|  |  |  | 隔声装置 | 2 | 搅拌站（本）临近居民区时，在厂界安装隔声装置，得2分；搅拌站（楼）厂界与居民区最近距离大于500m时，得2分 |  |  |
| 控 制 要 求 | 控 制 项 | 5 | 废弃物排放 | 5 | 不向厂区以外直接排放生产废水、废浆和废弃混凝土，得5分 |  |  |
|  | 一 般 项 | 25 | 环境噪声 控制 | 4 | 第三方监测的厂界声环境噪声限值符合现行国家标准表5.4.2的规定，得4分 |  |  |
|  |  |  | 生产性粉尘控制 | 6 | 第三方监测的厂界声环境空气污染物中的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的浓度符合现行国家标准表5.5.2中浓度限值的规定，得4分；厂区无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合标准第5.5.3条规定，得2分 |  |  |
|  |  |  | 生产废水 利用 | 3 | 沉淀或压滤处理的生产废水用作混凝土拌合用水并符合现行国家标准第5.2.3条的规定，得3分；沉淀或压滤处理的生产废水完全循环用于硬化地面降尘、生产设备和动输车辆冲洗时，得3分 |  |  |
| 控 制 要 求 | 一 般 项 | 25 | 废浆处置和利用 | 2 | 利用压滤机处置废浆并做无害化处理，且有应用证明，得2分；或者废浆直接用于预拌混凝土生产并符合现行国家标准第5.2.4条的规定，得2分 |  |  |
|  |  |  | 废弃混凝土利用 | 2 | 利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件且利用率不低于90%，得1分；或者废弃新拌混凝土经砂石分离机分离生产砂石且砂石利用率不低于90%，得1分；当循环利用硬化混凝土时，由固体废弃物再利用机构消纳利用并有相关证明材料，得1分；由混凝土生产商自己生产再生骨料和粉料消纳利用，得1分 |  |  |
|  |  |  | 运输管理 | 3 | 采用定位系统监控车辆运行，得1分；运输车达到当地机动车污染物排放标准要求并定期保养，得2分 |  |  |
|  |  |  | 职业健康 安全管理 | 3 | 每年度组织不少于一次的全员安全培训，得1分；在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具，得1分；工作人员定期进行体检，得1分 |  |  |
|  |  |  | 管理软件 系统 | 1 | 企业采用ERP等管理系统进行实际生产的管理和控制，得1分 |  |  |
|  |  |  | 原材料管理 | 1 | 生产用大宗粉料不使用袋装，得1分 |  |  |
| 监 测 控 制 | 控 制 项 | 5 | 监测资料 | 5 | 具有第三方监测结果报告，得2分；具有生产废水和废浆处置或循环利用记录，得1分；具有除尘、降噪和水处理等环保设施检查或维护记录，得1分；具有料位控制系统定期检查记录，得1分 |  |  |
|  | 一 般 项 | 5 | 生产性粉尘的监测 | 2 | 生产性粉尘的监测符合现行国家标准第6.0.4条的规定，监测频率符合标准表6.0.1的规定，具有监测结果报告，得2分 |  |  |
|  |  |  | 生产废水和废浆的监测 | 2 | 生产废水和废浆用于制备混凝土时，监测符合标准第6.0.2条的规定，监测频率符合标准表6.0.1的规定上，具有监测结果报告，得2分；生产废水完全循环用于硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗时，不需要监测，得2分 |  |  |
|  |  |  | 环境噪声的监测 | 1 | 环境噪声的监测符合标准第6.0.3条的规定，监测频率符合标准表6.0.1的规定，具有监测结果报告，得1分 |  |  |
| 总得分 |  |  | —— | —— | ———— |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |

评价标识机构：

评审组长：组员：日期：

| # 附录D 预拌混凝土二星级及以上绿色生产评价专项要求评分表 企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 指标类型 | 分值 | 分项考核 内容 | 分项分值 | 考 核 要 素 | 扣 分 及 扣 分 说明 | 实得分 |
| 控 制 技 术 | 控 制 项 | 12 | 生产废水 控制 | 4 | 全年的生产废水消纳利用率或循环利用率达到100%，并有相关证明材料 |  |  |
|  |  |  | 厂界生产性粉尘控制 | 5 | 厂区位于住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区时，总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的厂界浓度差值最大限值分别为250μg/m3、120μg/m3和55μg/m3 |  |  |
|  |  |  | 厂界噪声 控制 | 3 | 比现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节规定的所属声环境昼间噪声限值低5dB（A）以上，或最大噪声限值55dB（A） |  |  |
|  | 一 般 项 | 18 | 废浆和废弃混凝土控制 | 4 | 废浆和废弃混凝土的回收利用率或集中消纳利用率达到90%以上 |  |  |
|  |  |  | 厂区内生产性粉尘控制 | 4 | 厂区内无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合下列规定：混凝土搅拌站（楼）的计量层和搅拌层不应大于800μg/m3；骨料堆场不应大于600μg/m3 |  |  |
|  |  |  | 厂界内噪声 控制 | 3 | 厂区内噪声敏感建筑物的环境噪声最大限值（dB（A））符合下列规定：昼间生活区55，办公区60；夜间生活区45，办公区50 |  |  |
| 考核指标 | 指标类型 | 分值 | 分项考核 内容 | 分项分值 | 考 核 要 素 | 扣 分 及 扣 分 说明 | 实得分 |
| 控 制 技 术 | 一 般 项 | 18 | 环境管理 | 4 | 应符合现行国家标准《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T 24001规定 |  |  |
|  |  |  | 质量管理 | 3 | 应符合现行国家标准《质量管理体系 要求》GB/T 19001规定 |  |  |
| 总得分 |  |  | —— |  | ———— | ———— |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |

评价标识机构：

评审组长：组员：日期：

| # 附录E 预拌混凝土三星级绿色生产评价专项要求评分表 企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 指标类型 | 分值 | 分项考核 内容 | 分项分值 | 考 核 要 素 | 扣 分 及 扣 分 说明 | 实得分 |
| 控 制 技 术 | 控 制 项 | 18 | 生产废弃物 | 6 | 全年的生产废水消纳利用率或循环利用率达到100%，达到零排放 |  |  |
|  |  |  | 厂界生产性粉尘控制 | 6 | 厂区位于住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区时，总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的厂界浓度差值最大限值分别为200μg/m3、80μg/m3和35μg/m3 |  |  |
|  |  |  | 厂界噪声 控制 | 5 | 比现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节规定的所属声环境昼间噪声限值低10dB（A）以上，或最大噪声限值55dB（A） |  |  |
|  | 一 般 项 | 12 | 厂区内生产性粉尘控制 | 4 | 厂区内无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合下列规定：混凝土搅拌站（楼）的计量层和搅拌层不应大于600μg/m3；骨料堆场不应大于400μg/m3 |  |  |
|  |  |  | 厂界内噪声 控制 | 4 | 厂区内噪声敏感建筑物的环境噪声最大限值（dB（A））符合下列规定：昼间办公区55；夜间办公区45 |  |  |
|  |  |  | 职业健康安全管理 | 2 | 应符合现行国家标准《职业健康安全管理体系 要求》GB/T 28001规定 |  |  |
|  |  |  | 数据采集系统 | 1 | 搅拌站在皮带传输机、搅拌主机和卸料口等部位安装实时数据采集系统，得1分 |  |  |
|  |  |  | 清洁能源 | 1 | 运输车辆使用液化天然气等新型清洁能源，得1分 |  |  |
|  |  |  | 海绵路面 | 1 | 可透水路面，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，得1分 |  |  |
| 总得分 |  |  | —— |  | ———— | ———— |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |

评价标识机构：

评审组长：组员日期：